SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.20.00.10

ELEMENTY MOSTÓW DREWNIANYCH

ST M. 20.00.10  Elementy mostów  drewnianych drewnianych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową mostu drewnianego w ciągu pieszo - rowerowego relacji Zabłoto - Kostomłoty w powiecie Średzkim

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentów przetargowych oraz realizacji robót polegających na wykonaniu elementów drewnianych mostu drewnianego w ciągu pieszo - rowerowym

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują budową mostu drewnianego w ciągu pieszo - rowerowego relacji Zabłoto - Kostomłoty powiecie Średzkim

1.4. Określenia podstawowe  - pokład mostu , poprzecznice, belki nośne , przyczółek ,pale podpory pośredniej , ława  fundamentowe

## Podkład mostu

Podkład mostu zaprojektowano z elementów dębowych grubości 5 cm.

Belki podkładu należy ułożyć wzdłuż osi mostu i mocować za pomocą gwoździ ciesielskich do belek pomostu podłużnie z rozstawem 3 cm. Belki podkładu mocować do poprzecznic za pomocą gwoździ ciesielskich,

## Poprzecznice

Belki poprzeczne pomostu w rozstawie co 100 cm zaprojektowano z krawędziaków 14/14 cm z drewna sosnowego z wysunięciem po obu stronach mostu o 60 cm w celu umocowania zastrzału barierki ochronnej.

## Belki nośne

Zaprojektowano belki z drewna sosnowego o przekroju 22/24 cm w rozstawie co 100 cm dla rozpiętości osiowej przęsła 4,0 m, na których usytuowane są od góry i przymocowane klamrami ciesielskimi poprzecznice jak wyżej.

Belki opierają się na oczepach podpór pośrednich i podwalinach na przyczółkach i są do nich przymocowane śrubami D-16 i klamrami ciesielskimi.

W dolnych płaszczyznach belek, w miejscach  oparcia na oczepach i podwalinach wykonać wcięcia gł.2 cm ,Oczepy i podwaliny

Nad każdą podporą pośrednią zaprojektowano oczepy na przyczółku podwalinę o przekroju 22/22 cm, które stanowią podpory dla belek mostu a jednocześnie usztywniają obiektu w kierunku poprzecznym do jego osi podłużnej. oczepy i podwaliny należy wykonać z drewna dębowego.

W miejscach łączenia oczepu z palami należy wykonać w nim gniazda o wymiarach poziomych 8x16 cm i głębokości 7 cm. Złącza należy dodatkowo wzmocnić klamrą ciesielską.

## Pale  podpory pośredniej

W każdej podporze zaprojektowano po pięć pali z drewna dębowego o średnicy 25 cm w rozstawie 100 cm. W miejscu łączenia z oczepem należy w głowicy pala wykonać czop o wymiarach poziomych 8x16 cm i wysokości 7 cm. Pal należy osadzić w gnieździe ławy fundamentowej na gł.60 cm ,usztywniając go poprzez zaklinowanie i zabetonowanie. Spód pala należy zabezpieczyć podkładką z papy lub folii. W miejscu wyjścia pala (słupa) z gniazda ławy należy wykonać uszczelnienie, używając do tego kitu asfaltowego, trwale plastycznego KF, lub masy kauczukowej do łączenia elementów drewnianych, betonowych, metalowych i.t.p.

## Ława fundamentowa

Ławę należy wykonać z betonu C 25/20  i za zbroić stalą A-O (StOS),wykonując w niej gniazda do osadzenia słupów. W przypadku gdyby w poziomie posadowienia stwierdzono grunty niezgodne z podanymi w dokumentacji geotechnicznej należy wykonać podbudowę z betonu C12/15 do głębokości gruntów nośnych.

## Przyczółek

Projektuje się ławy brzegowe z betonu C 25/20   z umocnieniem kamieniami brukowymi-zgodnie z rys. nr 3 i 4.Belkę podwalinową należy na styku z ławą zabezpieczyć folią lub papą asfalt. Pod ławą wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową. Skarpę brzegową poniżej przyczółka zabezpieczyć przed osuwaniem przez zagęszczenie gruntu i odarniowanie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Konstrukcja mostu powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od projektu technicznego, a w szczególności zmiany rodzaju i klasy drewna, są dopuszczalne tylko za zgodą Inspektora oraz powinny być wpisane do dziennika budowy.

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące drewna

2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementów drewnianych konstrukcji kładki powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082.Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich elementów drewnianych należy użyć drewna klasy K39

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciągane.

Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien drewna.

Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów wad:

- pęknięcia - niedopuszczalne,

- sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza się sęków występujących na krawędziach.

- skręt włókien - nie większy niż 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby.

2.1.3. Wilgotność drewna

Wilgotność drewna oznacza się wg PN-84/D-04150. Do budowy mostów należy stosować drewno o wilgotności do 15%, wyjątkowo drewno iglaste o wilgotności do 23%.

2.1.4. Impregnacja drewna

Wszystkie elementy drewniane  powinny być zabezpieczone zgodnie z ST M.20.01.18

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy należy układać na podkładach izolujących je od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. Drewno na elementy drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementów zginanych

Dopuszczalne odchyłki wynoszą:

- różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie większa niż 1/30 wymiaru

- wygięcie elementu nie większe niż 1/400 długości  elementu.

2.2. Wymagania dotyczące elementów stalowych

2.2.1. Śruby, nakrętki, podkładki

Śruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-92/S-10082.

2.2.2. Gwoździe budowlane

O przekroju kołowym powinny być zgodne z PN-84/M-81000.

2.2.3.  Inne elementy stalowe nie przenoszące sił

Należy je wykonywać ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

2.2.4. Zabezpieczenie przed korozją powierzchni elementów stalowych

Należy wykonywać przez pokrycie powłokami malarskimi, lub innymi środkami atestowanymi. Końców śrub nie należy pokrywać powłoką malarską.

2.3. Materiały izolacyjne

Wg PN-92/S-10082.

3. Sprzęt

Sprzęt, który będzie użyty do budowy mostu musi być zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Transport  elementów drewnianych powinien odbywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Układanie pokładu

Bale układa się z pozostawieniem pozostawiania szczelin między poszczególnymi balami. Bale powinny mieć grubość 6 cm i przybija się je gwoździami długości 5". Z uwagi na duży spadek podłużny pokładu na balach od strony górnej należy wykonać podłużne frezy.

5.2. Wymagania dotyczące złączy drewnianych

Połączenia elementów drewnianych na czopy i wręby powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym.

Wymiary czopów i gniazd, głębokości wrębów, odległości wrębów od końców belek powinny być zgodne z PN-92/S-10082.

Zaleca się stosowanie szablonów przy wykonywaniu wrębów w powtarzalnych elementach drewnianych. Czołowe powierzchnie wrębów i powierzchnie opartych o wręby elementów powinny być wyrównane i wygładzone.

5.3. Wymagania dotyczące połączeń za pomocą łączników stalowych

5.3.1. Połączenia na śruby

Otwory na śruby należy wiercić po założeniu i dopasowaniu styków. Otwory na śruby przenoszące siły powinny mieć średnicę równą średnicy śrub. Śruby powinny być tak usytuowane, aby możliwe było ich dokręcenie. Należy zabezpieczyć śruby przed możliwością samoczynnego odkręcenia się przez umieszczenie sprężystej przekładki między podkładką i nakrętką oraz zastosowanie zawleczki lub przeciwnakrętki. Zabezpieczenie takie jest obowiązkowe dla śrub trudnodostępnych.

5.3.2. Połączenia na gwoździe

Należy wykonać zgodnie z PN-92/S-10082.

Wszystkie elementy drewniane muszą być strugane

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania w czasie budowy

6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w poszczególnych specyfikacjach. W przypadku braku atestów i znaków cechowania klasę jakości drewna należy określić wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakości drewna polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 2.1. niniejszej SST.

6.1.2. Sprawdzenie łączników stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagań wg punktu  2.2.

6.1.3. Sprawdzenie materiałów izolacyjnych, impregnacyjnych

Polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami wg punktu 2.3.

6.1.4. Sprawdzenie złączy drewnianych

Wg punktu 5.1.

6.1.5. Sprawdzenie połączeń na łączniki stalowe

Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakończeniu budowy

Jeśli podczas budowy kładki były wykonane badania dotyczące poszczególnych elementów konstrukcji i stwierdzono ich zgodność z wymaganiami, sprawdzenie całości konstrukcji polega na potwierdzeniu:

- zasadniczych wymiarów obiektu mostowego: rozpiętości przęseł, szerokości jezdni, rozstawu dźwigarów głównych

- prostoliniowości osi mostu,

- dokładności wykonania i szczelności przylegania wrębów, styków i  połączeń

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.

Poza tym należy sprawdzić, czy:

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia śrub w połączeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych,

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne.

6.3. Ocena wyników badań

Jeżeli wyniki badań w czasie i po zakończeniu budowy są pozytywne należy uznać, że obiekt mostowy nadaje się do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek należy wykonać prace naprawcze i zgłosić obiekt do ponownego odbioru.

7. Bhp i ochrona środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów o bhp i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.

8. Obmiar

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego drewna.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą i nadzorem.

9. Odbiór

9.1. Odbiór końcowy

Jeżeli wyniki wg punktu 6 są pozytywne, roboty związane z wykonaniem konstrukcji kładki drewnianej należy uznać za zgodne z wymaganiami.

9.2. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny należy prowadzić po wykonaniu dojść do kładki

Odbiór konstrukcji nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady i usterki ujawnione po odbiorze

10. Płatność

Płatność za 1 m3 wbudowanego drewna należy przyjmować zgodnie  z obmiarem  i oceną  jakości wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiałów,

- ułożenie pokładu .