Środa Śląska. 09.04.2015 r.

IZPO.272.2.2015

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych wraz ze ścinką poboczy.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.   z 2013 r. poz.907 ze zm.) – w związku z zapytaniami oferentów Zamawiający  wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na zgodność z właściwą normą przedmiotową?  W myśl art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (wraz ze zm.)”...wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi…”

Normą zharmonizowaną dla wyrobu budowlanego, jakim jest powierzchniowe utrwalenie, jest norma PN-EN 12271:2009 Powierzchniowe utrwalenie- Wymagania.

W związku z powyższym, do legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, niezbędne jest prawo do posługiwania się certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą przedmiotową, tj. w tym przypadku PN-EN 12271:2009 (EN 12271:2006).

Odpowiedź:

1. Zamawiający w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ, a mianowicie w dokumencie „SST wymagania ogólne” zawarł wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. Regulują one szczegółowe kwestie i obligują Wykonawcę do ich przestrzegania. W szczególności są to zapisy zawarte w pkc.1.5.3. w/w dokumentu zatytułowanym:

„1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST” - zdanie pierwsze.

2. Kwestie dotyczące jakości materiałów zawarte są w pkc.2.1. i pkc. 2.3. w/w dokumentu.

3. Kwestie wykonywania robót zawiera pkt.5. w/w dokumentu oraz na str.19 -tej w zdaniach:

„Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.”

i

„Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.”

oraz na str. 20-tej w pkc.6.7. „Certyfikaty i deklaracje.”

4. Ponadto w SST Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni  w pkt. 5.3.1. i w pkt.5.3.2.zawarte są zasady prawidłowego wykonania, w szczególności dotyczące ustalenia ilości grysów i lepiszcza.             A nadrzędny charakter ma uwaga dotycząca wykonania odcinka próbnego zawarta w pkc. 5.5. SST Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni.

Wobec przedstawionych faktów Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przedłożenia Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produktu (ZKP).

sporządził/ła:

E. Ziemichód

M.Wiński

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy