Środa Śląska.18.01.2012 r. IZPO.272.1.2012

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej nr 1607D relacji Gałów-Ratyń.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) – w związku z zapytaniami oferentów Zamawiający  wyjaśnia , co naastępuje:

I. WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Pytanie :  Art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi: „1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.” W związku z tym prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych, określających wymagania dla materiałów odnoszące się do Polskich Norm przenoszących normy europejskie. Specyfikacje nr : 04 – Krawężniki betonowe, 05 – Podbudowa z kruszywa oraz 07 – Oczyszczenie i skropienie powołują się na normy wyłącznie polskie lub branżowe, co jest niezgodne z przywołanym powyżej art. 30.

Odpowiedź :  Zgodnie z zaleceniami projektanta jako podstawę do określenia wymagań dla materiałów  należy przyjąć następujące Polskie Normy

1. Do SST 04

Krawężnik betonowy drogowy 15/30 – wymagania wg normy PN-EN 1340:2004

- odporność na ścieranie – klasa 4(I)

- mrozoodporność – klasa3 (D)

- wytrzymałość na zginanie – klasa 1 (S)

2. Do SST 05

Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm

- kruszywo - wymagania wg normy PN-EN 13242:2004 (w uzupełnieniu PN-S-06102:1997)

- warstwa podbudowy - wymagania wg normy PN-EN 13285 (w uzupełnieniu

PN-S-06102:1997)

3. Do SST 07

Emulsje do skropień powinny posiadać aprobaty techniczne wydane w oparciu o WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

Lepiszcze stosowane do emulsji powinno spełniać wymagania PN-EN 12591:2004

sporządził/ła:

E. Ziemichód

B.Nowak

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy